1	PN přechod

1.1	Popis PN přechodu

Většina polovodičových elektronických součástek využívá vlastnosti přechodů mezi oblastmi typu P a typu N. Když jsou polovodiče typu N a P spojeny, je vytvořen velmi úzký (cca 10-3 mm) přechod nazývaný přechod PN. Přechod PN má tu vlastnost, že v jednom směru jím proud může procházet, zatímco v opačném směru neprochází.

Jedna z možností výroby přechodu PN přechodu je difuze materiálu typu P do materiálu typu N. Materiál typu P potom pronikne rovnoměrně do materiálu typu N. Přechod PN může být také zhotoven např. sléváním. Na základní destičku křemíku typu N se položí kousek hliníku a celek se v ochranné atmosféře zahřeje na teplotu vyšší, než je teplota tání hliníku, a nižší, než je teplota tání křemíku. Atomy hliníku proniknou do krystalu a vytvoří tam tenkou oblast typu P.

Obrázek 1 - schéma PN přechodu

Protože v oblasti P je nadbytek děr a v oblasti N je nadbytek elektronů začne ihned po vytvoření přechodu (po ukončení technologického procesu) mezi oběma oblastmi působit přitažlivá elektrostatická síla (Coulombova síla).

Obrázek 2 - Coulombův zákon

1.2	Potenciálová bariéra

V nejbližším okolí přechodu přecházejí díry z oblasti P do oblasti N a elektrony opačně. Současně vzniká v oblasti N nepohyblivý prostor kladných iontů, které tam zůstaly po elektronech a v oblasti P nepohyblivý prostor záporných iontů, které tam zůstaly po dírách. Elektrické pole mezi oběma prostorovými náboji vzrůstá tak dlouho, až nastane rovnováha mezi přitažlivou silou opačných nábojů v oblastech P a N a elektrostatickou silou prostorového náboje. V těsném okolí hraniční plochy mezi oblastmi P a N se vytvoří prázdná oblast. Vzniklé elektrostatické pole nepohyblivých iontů se nazývá potenciálová bariéra.

2

1.3	Zapojení PN přechodu

1.3.1 PN přechod v propustném směru

Kladný pól zdroje je připojen k materiálu typu P a záporný pól k materiálu typu N. Při dostatečně velkém vnějším napětí dojde k téměř úplnému odstranění bariéry (prázdná oblast, ve které nejsou žádní nositelé náboje a jejíž tloušťka se pohybuje od asi 1µm až do 5µm).

Obrázek 3 - PN přechod zapojen v propustném směru

Po připojení napětí se vliv potenciálové bariéry zeslabí a při určité velikosti se jeho vliv zcela zruší. Si - U = 0,6-0,7 V, Ge - U = 0,3-0,4 V. Přechodem začnou procházet majoritní nosiče proudu. Říkáme, že průchod PN je polarizovaný v propustném směru.

1.3.2 PN přechod v závěrném směru

Po připojení napětí dochází k rozšiřování bariéry a tím pádem nemůže protékat proud. Napětí zde nemůže být libovolně veliké, protože by mohlo dojít ke zničení přechodu, kterým by v určitém okamžiku začal protékat velký proud, protože by došlo k překonání vazebných sil, které působí na valenční elektrony, protože by silové účinky elektrického pole byly větší.

Obrázek 4 - PN přechod zapojen v závěrném směru

Po připojení napětí se vrstva rozšíří, potenciální bariéra se zvýší, odpor průchodu stoupá a protéká jím jen velmi malý proud I (řádově μA). Říkáme, že průchod PN je polarizovaný v závěrném směru.

1.4	Kontrolní otázky

- Popište co je to PN přechod.

- Popište PN v propustné směru.

- Popište PN v závěrném směru.

3

- Doporučená literatura

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku I. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1994. 173 s. ISBN 80-858-2817-0.

  - BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: učebnice. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-359-32.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

- Použitá literatura a zdroje

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

4	Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - SCHÉMA PN PŘECHODU	2

OBRÁZEK 2 - COULOMBŮV ZÁKON	2

OBRÁZEK 3 - PN PŘECHOD ZAPOJEN V PROPUSTNÉM SMĚRU	3

OBRÁZEK 4 - PN PŘECHOD ZAPOJEN V ZÁVĚRNÉM SMĚRU	3

4